Ткани для спецодежды
	Название
	состав
	виды отделок
	вес, гр. м.кв.
	Назначение

	Ткани для защиты от общих производственных загрязнений

	СТ 1
	65 % п/э 35 % хл
	ВО
	210
	прочность на разрыв, раздир, истирание выше, чем у аналогов и требований ГОСТ 11209-85

	
	
	
	
	прочность окраски хорошая, после многократных стирок цвет не меняется

	
	
	
	
	ткань не пиллингуется

	
	
	
	
	после 5-ти стирок не изменяет своих свойств

	СТ 2
	65 % п/э 35 % хл
	ВО, МВО, К 50
	250
	то же 

	Карелия
	80 % хлопок 20 % п/э
	МВО, К-20, К-50
	260
	Ткань обладает высокой экологичностью, гипоаллергенностью, терморегулирующими и вентиляционными свойствами. Антистатична, приятность на ощупь. Положительными чертами входящего в ткань полиэфира является износостойкость, стойкость цветовых решений. 

	Томбой
	67% Полиэфир 33% Хлопок  
	ВО
	245  
	долговечность в эксплуатации

	
	
	
	
	Стойкость к частым промышленным стиркам (при t 85°C) обеспечивает минимальную усадку изделия, стойкость цвета и отсутствие пиллинга

	
	
	
	
	Отделка «легкий уход» позволяет не гладить одежду после сушки в расправленном виде

	Хлопковые ткани

	Престиж
	100 % хлопок
	ВО, МВО
	250
	Предназначенная для профессиональной одежды в различных отраслях промышленности, качественно изолирует и защищает от внешних факторов и воздействий за счет водоотталкивающей и масловодоотталкивающей пропиток.  Натуральные волокна гарантируют гигиену и чистоту, достаточные эксплуатационные свойства и цветоустойчивость, воздухопроницаемость и теплостойкость.

	СТ 6
	100 % хлопок   
	ВО 
	245   
	Состав обеспечивает комфортность при эксплуатации

	
	
	
	
	Высокие показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости

	
	
	
	
	Обеспечивает защиту от влаги, устойчивую к стирка

	
	
	
	
	Устойчивость окраски – прочное крашение

	Мастер - Универсал С 25 ( С 38 ЮД)   
	100 % хлопок
	ВО, МВО   
	250
	минимальные показатели усадки

	
	
	
	
	комфорт и гигиеничность хлопка

	
	
	
	
	широкая гамма цветов

	
	
	
	
	высокие прочностные характеристики

	Палатка
	100 % хлопок
	ВО, противомоскитная
	260
	используется в пошиве верхней одежды (ветровок, курток и т.д. для надежной защиты от влаги, грязи, ветра, клещей, кровососущих насекомых);

	Кислотостойкие ткани

	Элегия
	100 % п/э
	К-80
	240
	К-80 - кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты

	Премьер Standart 210 
	65 % п/э 35 % хл
	К-50, К-80
	210
	К-50 - кислотозащитная отделка от 50% раствора серной кислоты

	Премьер Standart 250 
	65 % п/э 35 % хл
	К-50, К-80
	250
	К-80 - кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты

	ткани для облегченного ассортимента

	СТ 150
	65 % п/э 35 % вис
	 
	150
	на ткани отсутствует пиллингуемость

	
	
	
	
	хорошая прочность окраски

	
	
	
	
	минимальная усадка

	
	
	
	
	очень слабое пылеворсоотделение

	
	
	
	
	мягкий шелковистый гриф

	
	
	
	
	высокие гигиенические свойства

	ТИ-СИ
	65 % хл 35 % п/э
	ВО
	120
	очень комфортная, мягкая и приятная на ощупь

	
	
	
	
	имеет долгий срок службы в течение, которого она не теряет внешнего вида, не садиться и не выгорает.

	Панацея 160
	65% ПЭ 35% Вис
	МО
	160
	Загрязнения легко отстирываются при температуре 60°С, ткань приятна на ощупь, обладает скользящим эффектом, наполненностью, хорошей драпируемостью, не мнется.Коллекция цветов ткани «Панацея» включает более 50 вариантов. Применение кубовых красителей обеспечивает сохранение цвета и устойчивость белизны. Одежда устойчива к хлору, не выгорает на солнце, не линяет при стирках.

	бязь ГОСТ
	100 % хлопок
	 
	142
	используется для изготовления халатов, нательного белья и т.д.

	Огнезащитные ткани

	Пробан
	100% хлопок
	огнестойкая технология Proban ®
	330
	надежная защита от повышенных температур и огня

	
	
	
	
	высокая прочность и комфорт

	Флеймшилд 
	100% хлопок
	огнестойкая технология Proban ®   
	400
	особая конструкция ткани позволяет искрам и брызгам металла скатываться, не прожигая ткань;

	
	
	
	
	постоянные огнестойкие свойства (200 стирок);

	
	
	
	
	прожигаемость свыше 45 сек;

	
	
	
	
	мягкость и комфорт хлопка

	Арсенал    
	100% хлопок
	огнестойкая технология Proban ®   
	490
	защита от искр и брызг металла;

	
	
	
	
	устойчивость к воздействию брызг расплавленного металла 58 капель

	
	
	
	
	постоянные огнестойкие свойства (200 стирок)

	
	
	
	
	высокая прочность

	
	
	
	
	мягкость и комфорт хлопка

	Flame Fort 280
	100% Арамид + антистатическая нить
	НМВО
	430
	Гарантированная защита персонала от открытого пламени и повышенных температур, статического электричества, попадания на кожу влаги, масел, нефтепродуктов. При этом ткань обладает высокими показателями прочности, гигиеничности, стойкости крашения.

	Молескин
	100 % хлопок
	То
	280
	используется в спецодежде для работников разных отраслей промышленности с целью их долговременной защиты от действия огня

	Премьер FR 350 А       
	100% ХЛ + антистатическая нить       
	НМВО+огнезащитная отделка Pyrovatex®      
	340       
	не горит и не плавится при воздействии открытого огня и высоких температур

	
	
	
	
	не тлеет после пребывания в пламени в течение 30 секунд

	
	
	
	
	сохраняет первоначальную форму при воздействии огня

	
	
	
	
	свойства самозатухания сохраняются в течение всего срока эксплуатации

	
	
	
	
	сохраняет защитные свойства после 100 циклов стирки

	
	
	
	
	выдерживает удельное электрическое сопротивление 104 –105 Ом

	
	
	
	
	способствует распределению статического заряда (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83)

	
	
	
	
	обеспечивает моментальное стекание заряда (EN 1149-3)

	RIGCHIEF UNIVERSAL     
	100% хлопок, антистатическая нить     
	огнестойкая технология Pyrovatex®        
	320     
	Постоянные огнезащитные, антиэлектростатические свойства гарантированы на весь срок службы 

	
	
	
	
	спецодежды

	
	
	
	
	Устойчивость окраски ткани к солнечному свету, ультрафиолетовому излучению, стиркам

	
	
	
	
	Минимальная усадка после многочисленных стирок  и химчисток (0,5%-1,5%)

	
	
	
	
	Высокие физико-механические показатели.

	
	
	
	
	Абсолютная экологическая безопасность ткани

	Антистатические ткани

	СТ 21 А  
	100% хлопок, антистатическая нить  
	МВО  
	275  
	Нефте-масловодоотталкивающая отделка защищает от воды и технических масел. Защитные свойства сохраняются в процессе эксплуатации.

	
	
	
	
	Антистатическая нить, встроенная по основе и утку, обеспечивает значение удельного поверхностного электрического сопротивления не более 107 Ом, которое сохраняется в процессе эксплуатации.

	
	
	
	
	Ткань имеет высокие гигиенические свойства

	Премьер 250 А   
	67% ПЭ 33% ХЛ+ антистатическая нить   
	ВО, МВО, НМВО   
	255   
	выдерживает удельное электрическое сопротивление 104 –105 Ом

	
	
	
	
	способствует распределению статического заряда (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83)

	
	
	
	
	обеспечивает моментальное стекание заряда (EN 1149-3)

	
	
	
	
	сохраняет антиэлектростатические свойства в течение 100 циклов стирки.

	Барьерные ткани

	Савуар
	100% Полиэфир;PU-мембрана 
	Отделка Teflon® 
	150
	защита от сырой нефти и нефтепродуктов различных фракций

	
	
	
	
	ветро- и водонепроницаемость, морозостойкость

	Премьер Protect 170 А
	100% ПЭ + антистатическая нить
	НМВО
	150 г/м2
	Защита от попадания на кожу человека воды (водоупорность 1000 мм вод. столба), масел (маслоотталкивание - 5 ед.), нефти (нефтеотталкивание - 5 ед.), статического электричества (УПЭС 107ОМ)

	Утеплители 

	Ватин
	100 % хлопок
	 
	280
	теплый, натуральный утеплитель

	Синтепон
	100 % п/э
	 
	100
	легкий 

	Шелтер     
	100 % п/э     
	      
	100     
	эффективная терморегуляция

	
	
	
	
	высокая теплоизоляция

	
	
	
	
	обладает антистатическими свойствами

	
	
	
	
	отсутствие миграции волокон

	
	
	
	
	устойчив к многократным стиркам

	
	
	
	
	повышенная комфортность

	Холлофайбер    
	100 п/э   
	    
	100   
	высокая теплозащита

	
	
	
	
	экологически чистый материал (сертификат Эко-Текс Стандарт 100

	
	
	
	
	высокий коэффициент восстанавливаемости и формоустойчивости ( вертикальная ориентация волокон, пружинистая структура полых волокон)

	
	
	
	
	не распространяет пламени

	Холлофайбер ТЭК
	100 % п/э
	 
	100,150,200
	огестойкий утеплитель

	Шерстон
	65 % шерсть 35 % хлопок
	 
	240 г/м2
	огестойкий утеплитель

	Титнсулейт  
	100 % п/э
	   
	100  
	одежда с утеплителем Тинсулейт® очень теплая, но при этом эргономичная и удобная:

	
	
	
	
	воздухопроницаемый, не впитывает влагу, гидрофобный

	
	
	
	
	можно стирать и сдавать в химчистку

	Подкладочные ткани

	Тафетта   
	100 % п/э
	 
	 
	используется в качестве  подкладочной ткани в зимней одежде

	
	
	
	
	не растягиваются при намокании и отличаются высокой износостойкостью

	
	
	
	
	очень прочные, легкие, с низкой гигроскопичностью и прекрасными гиппоаллергенными характеристиками

	
	
	
	
	абсорбируют влагу, выделяемую телом, и транспортируют ее к внешним слоям одежды

	бязь ГОСТ
	100 % хлопок
	 
	142
	используется в качестве  подкладочной ткани в зимней и летней одежде

	Polar fleece
	100 % п/э    
	  
	220-340    
	легкий, эластичный и мягкий на ощупь трикотажный материал

	
	
	
	
	прекрасно сохраняет тепло, обладает уникальными свойствами терморегуляции, т.е. обеспечивает необходимую вентиляцию при перегреве и вывод наружу конденсата

	
	
	
	
	высокая прочность, высокая износостойкость

	
	
	
	
	практически не впитывают влагу и быстро сохнут

	
	
	
	
	материал не требует к себе специального ухода, не садиться при стирке, не скатывается (антипилинговые свойства), хорошо сохраняет форму

	Сигнальные ткани

	Габарит
	100 % п/э
	 
	180
	Применение специальных флуоресцентных красителей позволяет достичь максимального контраста человека с окружающей средой и гарантировать соответствие координатам цветности и коэффициенту яркости фонового материала в течение всего срока эксплуатации. Коэффициент яркости составляет не менее 0,85 кд для желтого цвета (норма 0,76 кд) и не менее 0,44 кд для оранжевого (норма 0,40 кд).

	
	
	
	
	Полиэфирные волокна обеспечивают максимальную прочность и износостойкость одежды. При этом одежда легкая и комфортная в носке

	 
	 
	 
	 
	Минимальная усадка

	Курточные ткани

	Оксфорд
	п/э  100 %
	PU 
	110, 145
	Конструкция ткани обеспечивает повышенную прочность, износостойкость, малый вес изделиям. Полиуретановое покрытие (PU) придаёт ткани водоотталкивающее и водоупорное свойства.  

	Файл  
	п/э  100 %  
	   
	   
	 плотная структура, обеспечивающая эффектный и представительный вид изделиям

	
	
	
	
	хорошие водоупорные, воздухопроницаемые и ветрозащитные свойства

	
	
	
	
	изделия из ткани просты в уходе.

	Таслан  
	нейлон 100 % 
	PU, milky и WR  
	126 
	устойчив к трению, многократным изгибам и воздействию ультрафиолета

	
	
	
	
	легкий, приятный на ощупь материал, обладающий ценной воздухопроницаемой способностью

	
	
	
	
	изделия из ткани таслан на протяжении многих лет сохраняют прекрасный внешний вид и отличные физико-химические свойства

	Нортси (Northsea)  
	100% Микрополиэфир;PU-мембрана, дышащая  
	Отделка Teflon® 
	155  
	Водонепромокаемая одежда из ткани НОРТСИ (Concordia) – это сочетание высоких защитных свойств и привлекательного внешнего вида, что делает ее отличным решением для верхней одежды представительского класса

	
	
	
	
	Полиуретановая мембрана морозостойка (до -48 °С), обеспечивает ветрозащиту и водонепроницаемость одежды

	
	
	
	
	«Дышащие» свойства PU-мембраны ткани НОРТСИ придают одежде дополнительный комфорт, а приятная шелковистая фактура ткани не шуршит и создает современный внешний вид



